16000온돌공사

16010 온돌공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 시방서는 구들온돌로서 고래, 구들장, 불아궁 및 굴뚝 등으로 구성되는 우리나라 전통양식의 온돌에 적용한다.

나. 재래식 온돌에서의 열흐름과 효율적인 에너지 이용방안에 대하여 적용한다.

1.2 일반사항

가. 한랭기에 시공하고자 할 때에는 비교적 따뜻한 날씨를 택하여 시공한다. 부득이하게 한랭기에 시공할 때에는 창문 및 기타의 개구부 등을 밀폐하는 방법을 강구하고, 적절한 보온설비를 한다.

나. 우기 시에는 반드시 비를 차단시킬 수 있는 구조물을 유지시킨 상태에서 이루어져야 한다.

다. 혹서기에는 시공의 효율성을 고려하여 적절한 환기 및 통풍상태를 유지시켜 준다.

1.3 관련 시방절

가. 재래식 온돌공사와 관련이 있는 사항 중에서 이 시방서에 언급된 것 이외의 사항에 대해서 조적재 및 그 공법은 이 시방서 07000(조적공사) 및 08000(석공사)에 따르고, 미장재 및 그 공법은 이 시방서 15000(미장공사)에 따르며, 단열재나 그 공법은 이 시방서 21010(단열공사)에 따른다.

나. 특수한 구조의 온돌로서 이 시방서에 따르지 아니할 때는 설계도면 또는 공사시방서에 따르거나 이 시방서 01000(총칙)에 따라 담당원과 협의한다.

1.4 참조 표준

이 시방서에서 인용된 표준은 이 시방서의 일부를 구성한다. 년도 표시가 있는 경우에는 해당 년도의 표준을 적용하며, 년도 표시가 없는 경우에는 가장 최근 표준을 적용한다.

KS B 8025  온수 난방용 바닥 패널

KS D 3520 도장 용융 아연도금 강판 및 강대

KS D 3528 전기 아연 도금 강판 및 강대

KS D 3770 용융 55% 알루미늄 아연합금 도금 강판 및 강대

KS D 5301 이음매 없는 구리 및 구리합금 관

KS D 5578 구리 및 구리합금 관 이음쇠

KS F 2560 콘크리트용 화학혼화재

KS F 2562 콘크리트용 팽창재

KS F 4002 속빈 콘크리트 블록

KS F 4004 콘크리트 벽돌

KS L 4201 점토 벽돌

KS L 5201 포틀랜드 시멘트

KS L 5220 건조 시멘트 모르타르

1.5 용어의 정의

고래 : 연기가 흐르는 통로

구들 : 연기에 의해 가열되는 바닥구조체 시스템

구들장 : 가열되는 바닥 하부 구조체

개자리 : 원활한 공기 흐름을 위한 굴뚝 하부의 공간

방고래 : 방바닥 하부의 고래

불목 : 아궁이에서 연기가 유동하는 통로중에서 협소한 부분

불아궁 : 재료가 연소되는 화로 부분

허튼고래 : 고래가 분산되어 구성된 형태

1.6 제출물

가. 경우에 따라서는 구조체의 안전을 확보할 수 있는 구조안전 진단결과

나. 열의 효율과 연소가스 흐름의 실험에 대한 실험성적서

1.7 환경관리 및 친환경시공

1.7.1 일반사항

가. 환경에 관한 법규를 준수하고 건축물의 전과정(생애주기) 관점에서 온돌공사 단계에서 의도하는 환경관리 및 친환경시공의 목표가 달성되도록 재료 및 시공의 사양을 정한다.

나. 이 절은 온돌공사에 있어서 환경관리 및 친환경시공을 실시하는 경우에 적용하며 이 절에서 기술된 이외의 사항은 이 시방서 01045(환경관리 및 친환경시공)에 따른다.

1.7.2 재료선정

가. 환경마크, 탄소마크, 환경성적표지 등 공인된 친환경 재료를 우선 사용한다.

나. 재래식온돌 및 온수온돌공사 재료는 전 과정에 걸쳐 에너지 소비와 이산화탄소 배출량이 적은 것을 우선적으로 선정하고, 석재나 흙, 식물을 자원으로 하는 친환경 재료의 사용을 고려한다.

다. 온돌공사 재료는 현장 인근에서 생산되어 운송과 관련한 환경영향이 적은 것의 우선 선정을 고려한다.

라. 온돌공사 재료는 재사용·재활용이 용이한 제품을 우선적으로 사용할 수 있도록 고려한다.

마. 온돌공사 재료는 순환자원의 사용을 적극적으로 고려한다.

바. 적절한 구매계획을 수립하여 잉여 자재가 발생하지 않도록 하고, 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 온돌공사 재료를 우선적으로 사용한다.

사. 기존 재래식 온돌에 사용되었던 자재를 최대한 재사용 또는 재활용한다.

1.7.3 시공방법

가. 녹색기술인증, 친환경 신기술 등 공인된 친환경 공법의 사용을 고려한다.

나. 천연자원의 보전에 도움이 되는 공법, 폐기물 배출을 최소화하는 공법을 사용한다.

다. 공사용 장비 및 각종 기계·기구는 에너지 효율 등급이 높고 배출 등에 의한 환경영향이 적은 것을 우선적으로 사용한다.

라. 공사용 용수는 사용량을 측정하여 환경관리계획에 포함될 수 있도록 하고, 공사의 품질에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 우수 및 중수를 적극적으로 활용한다.

마. 공사에 따르는 소음, 진동 등의 억제에 도움이 되는 건설장비, 기계·기구를 우선적으로 이용하고 작업 장소 또는 작업시간을 충분히 고려하여 공사현장의 주변지역 환경 및 작업환경의 보전에 노력한다.

바. 공사장에서 발생하는 폐기물, 분진, 오수 및 배수 등이 공사장과 공사장 인근의 대기, 토양 및 수질을 오염시키지 않도록 적절히 계획하고 조치하여야 한다.

사. 폐기물 발생을 최소화할 수 있는 공법을 우선적으로 사용하고, 부득이하게 발생한 폐기물 및 이용할 수 없게 된 재료의 재자원화를 고려한다.

아. 반출, 폐기 및 소각되는 경우에는 이에 따른 처분 및 운송에 의한 환경영향을 최소화할 수 있도록 고려한다.

2. 자 재

2.1 재 료

2.1.1 벽돌, 블록 및 석재, 기타

가. 벽돌

1) 점토벽돌

점토벽돌 KS L 4201에 적합한 제품으로서, 그 종별은 설계도면 또는 공사시방서에 따른다. 다만, 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 2급 2호를 표준으로 한다.

2) 콘크리트 벽돌

콘크리트 벽돌은 KS F 4004에 적합한 제품으로 한다. 다만, 이 규정에 따르지 못할 때의 종별은 설계도면 또는 공사시방서에 따르거나 담당원의 지시에 따른다.

3) 속빈 콘크리트 블록

속빈 콘크리트 블록은 KS F 4002에 적합한 제품으로 그 품질에 대하여서는 설계도면 또는 공사시방서에 따른다. 다만, 그 지정이 없을 때에는 2급 블록을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

4) 파벽돌

구들고래 및 두둑 등의 축조에는 담당원의 승인을 받아 파벽돌을 사용할 수 있다. 이때의 품질은 보통벽돌 및 시멘트 벽돌에 준한다.

나. 석재

석재는 설계도면 또는 공사시방서에 따른다. 그 지정이 없을 때에는 화강석으로 한다. 다만, 담당원의 승인을 받아 내화 및 내열질로서 보온성이 양호한 석재를 사용할 수 있다.

2.1.2 조적용 모르타르

가. 일반사항

벽돌·시멘트 블록 및 석재의 조적용 모르타르는 시멘트 모르타르, 회사벽 및 강회반죽(회진흙·회백토반죽) 또는 진흙을 사용한다. 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때는 습기가 차기 쉬운 곳이나, 기밀을 요하는 곳에는 진흙을 사용하지 않는다.

나. 시멘트 모르타르

시멘트 모르타르는 이 시방서 07000(조적공사)에 따르고, 시멘트 모르타르의 배합은 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때는 시멘트 1：모래 3의 배합으로 한다.

다. 회사벽

회사벽은 이 시방서 15000(미장공사)에 따르고, 회사벽의 배합에 대하여는 설계도면 또는 공사시방서에 따른다. 다만, 종별의 지정은 공사시방서 또는 담당원의 지시에 따른다.

라. 강회반죽 및 기타

강회반죽은 강회를 소화하여 진흙이나 풍화백토를 가하여 반죽한 것으로, 그 배합비는 회 1：진흙(또는 풍화토) 5의 비로 한다. 진흙을 이겨 쓸 때에는 찰지고 양질의 진흙을 미리 반죽하여 두고, 쓸 때 다시 이겨 쓴다. 이때 필요하면 짚여물·모래 또는 풍화백토를 적당히 섞어 넣는다.

2.1.3 바름재

시멘트, 소석회, 생석회, 모래, 새벽흙, 진흙, 여물 및 해초풀 등의 미장재는, 초벌과 재벌에 따른 균열을 최소화하는 재료를 선정하여야 한다.

2.1.4 구들장

구들장은 고온에서 균열과 박리가 발생하지 않고 축열성능이 양호한 열적 성능을 가진 화강석 및 점판암 또는 콘크리트판 및 모르타르판으로서 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 담당원이 승인하는 것으로 한다.

2.1.5 불아궁 철물 및 구멍탄 아궁 철물, 기타

가. 불아궁, 재아궁 및 재거르개 철물

불아궁, 재아궁 및 재거르개 철물은 주철제로서 이 시방서 13000(금속공사)에 따르며, 그 크기·구조 및 설치공법 등은 설계도면 또는 공사시방서에 따르되 그 지정이 없을 때에는 담당원과 협의하여 그 지시에 따른다.

기성제품을 쓸 때에는 한국산업표준에 적합한 제품으로서 담당원이 승인하는 것으로 한다. 일반구조용 강재를 쓸 때에는 담당원의 승인을 받아 사용한다.

나. 구멍탄 아궁 철물, 기타

구멍탄 아궁에 쓰는 연소통은 내열 및 내화 보온성이 있는 토기제품 및 시멘트 제품 또는 주철제품을 쓰되 담당원의 승인을 받아 사용하고, 특허품은 그 제조회사의 시방서에 따라 제작 설치하되 그 회사 책임으로 시공하는 것을 원칙으로 한다.

연소통 뚜껑(열기조절용)은 철제로 하되 기성품을 쓸 때는 담당원의 승인을 받아 사용한다.

연소 유도관은 도관 또는 시멘트관을 사용한다.

2.1.6 굴뚝재료

간단한 굴뚝에 쓰는 관은 오지토관 또는 시멘트관으로 하고, 그 지정은 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때는 담당원의 지시에 따른다. 조적재로 축조하는 굴뚝은 이 시방서 07000(조적공사) 및 08000(석공사)에 따른다.

2.2 재료검사

모든 재료는 한국산업표준에 적합한 것을 사용하고, 한국산업표준에 규정되어 있지 않은 재료는 미리 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받아 반입하되 즉시 검사를 받는다.

3. 시 공

3.1 고래켜기

3.1.1 방고래의 종별

방고래(구들고래) 켜기에 있어 설계도면이나 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 불아궁과 굴뚝의 위치 및 고래의 형식·치수 등을 정하여 담당원의 승인을 받는다. 방고래의 종별은 아래와 같이 4종으로 하되 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때 또는 이에 따를 수 없을 때에는 담당원과 협의해야 한다. 또한 구멍탄 방고래를 조립식 구들 등으로 할 때에는 담당원의 승인을 받아 시행한다.

가. 나란히 고래

나. 선자 고래

다. 허튼 고래

라. 특수 고래

3.1.2 고래켜기 준비

가. 바닥 다지기

설계도면이나 공사시방서에 정한 바에 의하여 불아궁, 고래, 개자리, 연도 및 굴뚝의 밑바닥은 소정의 깊이로 파내거나 돋우어 화기 및 연기의 흐름이 좋게 경사면을 만들고 잘 다진다. 구들 밑바닥이 땅바닥일 때는 파내기, 돋우기 또는 메우기를 한 곳은 반드시 손달구, 기타 적당한 기구로 다져 땅바닥을 견고하게 하여 구들축조에 지장이 없게 한다.

나. 재료 종별

고래켜기에 있어 고막이, 두둑, 개자리 및 불아궁 쌓기의 재료는 표 16010.1에 따르고 설계도면이나 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 B종으로 한다.

표 16010.1  고래켜기의 사용재료 종별

종 별		A 종	B 종	C 종
고막이	주재료	장대석·콘크리트·벽돌	벽돌·시멘트 블록·잡석	잡석·파벽돌
	접착재	시멘트 모르타르·강회반죽	시멘트 모르타르·강회반죽	강회반죽·진흙
개자리	주재료	벽돌·속빈시멘트 블록	벽돌·속빈시멘트 블록·잡석	잡석·파벽돌
	접착재	시멘트 모르타르·강회반죽	강회반죽·진흙	진흙
두 둑	주재료	벽돌·시멘트 블록	벽돌·속빈시멘트 블록·잡석	잡석·파벽돌
	접착재	시멘트 모르타르·강회반죽	강회반죽·진흙	진흙
불아궁	주재료	내화벽돌·벽돌·석재	벽돌·석재	벽돌·잡석
	접착재	내화모르타르·시멘트 모르타르	시멘트 모르타르·강회반죽	강회반죽·진흙

(주) 직접 높은 열을 받는 불아궁이나 장시간 화기에 닿는 부분은 내화벽돌·내화점토를 사용하거나 공사시방서에 따른다.

3.1.3 고막이

가. 쌓기

1) 목조벽체의 고막이

목조벽체의 토대 또는 하인방의 하부 접지 부분에는 고막이 쌓기를 한다. 고막이 기초의 깊이는 설계도면 또는 공사시방서에 정하는 바가 없을 때에는 구들 고래 밑바닥 또는 지반면보다 300 mm 이상 깊게 한다.

불아궁, 구들고래, 불목, 개자리 및 연도 굴뚝개자리 부분은 그 밑바닥 깊이를 정하고, 그 주위의 고막이 기초는 이보다 200 mm 이상 또는 지반면보다 300 mm 이상 깊게 한다.

고막이벽의 두께는 100 mm 이상으로 하고 방 안쪽에는 구들장을 받는 턱(너비 100 mm 내외)을 두어 고막이 벽과 함께 쌓는다.

2) 조적벽체의 구들턱 쌓기

벽돌벽 및 속빈 시멘트 블록 벽체 또는 콘크리트 벽체의 구들턱은 벽돌 및 블록 등의 내쌓기(너비 100 mm 내외) 또는 기초벽 및 하부벽체를 두껍게 하여 구들장을 받는 턱을 만들되 벽체 쌓기와 동시에 쌓는 것을 원칙으로 한다.

3) 모르타르

고막이 쌓기에 사용하는 모르타르는 시멘트 모르타르 및 회시멘트 모르타르 또는 회사벽을 사용하는 것을 원칙으로 하되, 담당원의 승인을 받아 진흙을 사용할 수 있다.

모르타르의 배합은 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 용적배합비로 시멘트 1：모래 3의 배합으로 한다.

나. 고막이 바르기

고막이 쌓기가 완료된 후에는 그 안팎 면을 모두 모르타르 또는 회사벽으로 틈이 없게 전면 바름을 원칙으로 한다. 고막이의 외부가 치장이 될 때에는 설계도면 또는 공사시방서에 따른다.

고막이 밑은 지반면보다 200 mm 정도 깊이까지 바르고, 구석, 모서리 또는 다른 재와의 접촉부는 특히 금이 가거나 틈이 생기지 아니하게 모르타르 등을 사춤쳐 가스가 새지 않게 한다.

3.1.4 개자리

가. 개자리

개자리는 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 방의 모양과 고래의 형상에 따라 1변이나 2변 개자리로 하고, 개자리의 깊이는 고막이 윗면에서 300 mm, 너비는 250 mm 내외로 한다.

나. 개자리벽

개자리벽은 벽돌·블록 또는 잡석을 모르타르, 회시멘트 모르타르 또는 회사벽 등으로 쌓고, 그 옆은 흙을 채워서 무너지지 않도록 다진다.

다. 개자리 밑바닥

개자리 밑바닥은 평평하게 잘 다지고 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 모르타르 또는 회사반죽을 바른다.

라. 개자리 옆면

개자리 옆면은 평면 줄 바르게 쌓고 그 윗면은 고막이 윗면보다 100 mm 정도 낮게 한다.

3.1.5 두둑 쌓기

가. 구들고래

구들고래의 깊이는 아랫목에서는 300 mm 내외, 윗목에서 200 mm 내외로 하며, 두둑의 너비는 200 mm∼300 mm로 한다. 구부러진 고래 또는 선자고래에 있어서 두둑의 너비를 100 mm 내외로 더 넓게 할 수 있다.

나. 허튼고래

두둑을 쌓지 아니하고 동바리로 구들장을 고이는 허튼고래로 할 때에는 구들장의 크기에 따라 정렬로 배치하고, 동바리는 벽돌, 블록 및 석재 또는 콘크리트로 한다. 동바리는 밑바닥에서 깊이 200 mm 이상 묻히게 하고, 그 위의 높이는 약 400 mm로 한다.

다. 특수구들의 고래

특수구들의 고래는 설계도면 또는 공사시방서에 따르고, 담당원의 지시에 따라 불길이 잘 들고 연기의 흐름이 잘 되도록 축조한다.

3.1.6 불 목

가. 불목 부분의 재료와 공법

불목 주위의 축조재는 내열, 내화 및 보온적이고, 열전도율이 작은 재료를 써서 기밀하게 축조하여 외부로 화기 및 연기의 유출이 없게 한다. 높은 열이 장기간 계속되는 불목 안에는 설계도면이나 공사시방서에 따라 내화벽돌 및 기타 지정하는 재료로 축조한다.

나. 화기를 받는 부분과 가연부

불아궁 부분 및 화기 또는 높은 열을 받는 부분은 목부나 연소재에서 최소 300 mm, 보통 450 mm 내외로 떨어져 있게 하거나 특별히 내화재료로 축조한다.

다. 불목 부분에 있는 목부(토대, 기둥, 하인방 및 문지방 등)

불목 부분에 있는 목부가 고막이 또는 구들에 묻히게 될 때에는 구들을 놓고 마무리 바름질을 하기 전까지는 30 mm 이상 목부에서 떼어 두어 모르타르 등으로 기밀하게 초벌바름을 하고, 구들 말리기, 기타 이상이 없는 것을 확인한 다음 모르타르 또는 강회반죽을 다져 넣고 마무리 바름을 한다.

라. 불아궁 및 부뚜막

불아궁은 먼저 불아궁과 재아궁을 겸하여 450 mm×600 mm 내외로 크게 내어 구들을 말린 다음, 불아궁 철물 및 부뚜막을 축조한다.

마. 고래 어구의 크기

불목에서 고래 어구의 크기는 각 고래의 길이 직곡 및 위치(가운데 고래와 둘레의 갓고래) 등 고래의 형상에 따라 화기, 열기 및 연기의 흐름량과 속도가 조절되어 구들면 전체가 고르게 더워지도록 정한다.

바. 기타

고래에서 나란히 2고래 또는 3고래를 합쳐 한 불길로 할 때의 그 옆 두둑은 불목에서는 구들장에 닿을 정도로 높이고, 구들장에서는 괴임돌을 사용하지 않는다.

3.1.7 부넘기 및 바람막이

가. 부넘기

부넘기는 불목에서 고래 안으로 60° 정삼각형이 되도록 진흙으로 축조하여 화기 및 연기가 잘 넘어 흐르고, 재를 긁어내는데 용이하도록 미끈하게 바른다.

나. 바람막이

개자리에서 고래 안으로 60° 정삼각형이 되게 진흙으로 축조하고, 굴뚝에서 들어오는 한기를 막아내고 불목에서 오는 연기가 빠져나갈 수 있는 높이와 구조로 한다.

3.2 구들놓기

3.2.1 구들장 놓기

가. 준비

구들장 놓기에 앞서 고막이, 두둑 및 개자리 쌓기 등이 틀린 곳은 수정한다. 고막이, 두둑 및 개자리 쌓기의 모르타르나 진흙이 거의 건조되고 굳은 다음 고막이 바름을 한다. 금이 간 곳이나 틈서리가 난 곳은 다시 발라 화기 및 연기가 새지 않게 보수한다.

고래바닥, 개자리바닥 및 불목 등은 청소하고, 구들을 놓은 다음 고래의 청소에 지장이 없도록 한다.

나. 구들장 나누어 보기

구들장은 그 크기와 두께가 알맞은 것을 골라 아궁이, 불목 및 연도 또는 굽은 고래 등으로 나누어 놓아 본다. 이때 될 수 있는 대로 방의 아랫목 또는 출입이 많은 어구에는 비교적 두껍고 큰 것을 골라 사용하도록 한다.

다. 구들장 놓기

구들장은 두둑 위에서 서로 30 mm 이하의 간격으로 맞닿을 정도로 놓는 것을 원칙으로 하고, 4장의 귀는 한자리에 오지 않게 한다. 다만, 담당원의 승인을 받아 구들장의 모양, 크기 및 고래의 너비에 따라 두둑 위에서 100 mm 이내로 떼어놓을 수 있다.

3.2.2 고임돌 및 사춤돌

가. 고임돌

고임돌의 높이는 아랫목에서 100 mm, 윗목에서 50 mm 내외로 하고, 구들장이 안정되도록 받쳐 고일 수 있는 것을 사용한다. 고임돌은 구들장 윗면이 수평면이 되도록 4귀를 받쳐 고이고, 빠지거나 미끄러져 내리지 않도록 고인다. 이때 구들장의 1귀만을 밟아도 뒤놀지 않아야 하고, 안정되지 않은 고임돌은 모르타르 또는 진흙을 사용하여 고정한다.

구들장의 윗면은 방바닥 마무리 수평면에서 불목은 50∼90 mm, 불목이 아닌 고막이나 개자리 부분에서는 20∼30 mm 정도 낮게 놓고, 그 복판은 열기의 정도에 따라 평탄한 곡면으로 놓는다.

구들장은 고막이 위에서는 벽에서 30 mm 정도 떼고 고막이 구들턱 위에 모르타르를 전면에 펴서 깔고, 내리누르듯이 구들장을 놓아 화기 및 연기가 새어나오지 않도록 기밀하게 놓는다.

나. 사춤돌

사춤돌은 두둑 위나 화기 및 연기가 미치지 아니하는 고막이 위에 채워 넣고 화기나 열기가 닿을 우려가 있는 부분은 사춤돌을 채우지 않는다.

사춤돌은 구들장 사이에 잘 끼워서 밑이나 옆으로 빠지거나 구들장보다 높지 않게 사춤쳐 넣는다.

3.2.3 바탕 진흙 바르기

가. 진흙 사춤치기

적당한 묽기로 반죽한 진흙 또는 모르타르를 사춤돌 윗면에 내리쳐 구들장 틈에 깊이 들어가 채워져 사춤돌이 뒤놀지 않게 한다. 다만, 콘크리트판 구들에서는 모르타르로 눌러 바른다.

나. 바탕 바르기

소정의 바닥 마무리 면에 맞추어 수평실을 치고 진흙으로 평탄히 바른다. 특히, 방의 가장자리 고막이 위는 면밀하게 하여 틈서리가 나지 않게 바른다.

3.2.4 구들 말리기

가. 임시 불아궁 및 굴뚝 설치

바탕바름이 끝난 다음 임시 불아궁, 굴뚝 및 연도 등을 내화재로 축조하여 화재의 우려가 없게 한다. 연기 및 그을음 등으로 더러워질 우려가 있는 곳은 적절한 재료를 사용하여 보양한다. 특히 바람이 센 곳에 위치한 불아궁 및 굴뚝은 바람막이 가설물을 가설한다.

나. 불때기

1) 불 감시자

구들 말리기에 있어서 불을 때기 시작하여 완전히 꺼질 때까지 불을 감시하는 사람을 두고, 또한 적당한 소방설비를 준비해야 한다.

불을 감시하는 사람은 불을 떼어 구들이 마르는 과정 및 정도는 물론 진흙 및 모르타르 등이 열에 의한 균열과 목부, 기타 화재가 발생할 우려가 있는 부분을 감시하고, 방안에 생기는 연기, 가스, 증기 및 열기를 조절한다.

2) 열기조절과 대책

불은 열이 서서히 올라가도록 계속하여 불을 때되, 아랫목에서 윗목으로, 방의 갓둘레에서부터 한가운데로 원형 또는 타원형으로 건조해 들어가는 것이 좋다. 불기로 말릴 수 없는 부분은 담당원의 승인을 받아 방안 구들 위에 숯불 및 겻불을 피워서 말릴 수 있다. 이때 화재 발생을 예방하고, 다른 부분이 오손되지 않게 조치한다.

3) 검사

불아궁 및 방안의 숯불이 완전히 꺼진 다음 불기의 유무에 대하여 담당원의 검사를 받는다.

3.2.5 바름 마무리

가. 재벌바름

바탕이 진흙바름일 때는 완전히 건조되고 대기온도로 식은 다음 재벌바름을 시멘트 모르타르(용적배합 시멘트 1：모래 3)로 두께 약 10 mm 내외로 바른다. 재벌바름은 방 주위벽의 수평먹에 맞추어 수평실을 치고 방바닥이 우묵지거나 기운 부분이 없게 평탄하고 매끈하게 바른다. 이때 바탕 진흙 바름면이 불룩진 곳은 적절한 기구로 깎아내고 구석 및 모서리 등을 잘 청소한다.

바탕이 너무 건조했을 때에는 표면 물축이기를 하여 모르타르가 굳는데 지장이 없도록 한다. 시멘트 모르타르, 새벽흙, 회사벽 및 회반죽 바름에 대해서는 이 시방서 15000(미장공사)에 따른다.

나. 정벌바름

재벌바름에 뒤따라 정벌바름을 할 때는 재벌바름면이 벽면과의 접촉부, 구석 및 모서리 등에서는 특히 평면지고 직각이 되도록 수정하고, 모래알, 흙 및 먼지 등을 제거하고 청소한 다음 정벌바름을 한다. 공사시방서가 없을 때의 정벌바름은 모르타르 용적배합이 시멘트：모래가 1：2가 되도록 하여 구들장 위에 15 mm 정도의 두께로 수평면이 되게 바른다. 모르타르바름 표면은 평탄하고 매끈하게 쇠흙손으로 바르되, 바름면은 잘 문질러 시멘트와 물기가 배어나오며 모래알이 없어지게 또한 흙손 자국이 나지 않게 바른다. 방바닥과 벽과의 접촉부, 구석 및 모서리 등은 특히 평면지고 직각이 되도록 빈틈없이 바르고, 모래알이나 모르타르 찌꺼기 등이 부착되지 않게 한다.

3.3 불아궁 및 부뚜막

3.3.1 불아궁

가. 종별

불아궁은 부뚜막아궁 또는 함실아궁으로 하고, 사용하는 연료는 신탄 또는 구멍탄으로 하되, 그 지정은 설계도면 또는 공사시방서에 따르고, 그 지정이 없을 때에는 부엌에 있는 것은 부뚜막아궁, 기타는 함실아궁으로 한다.

연료는 신탄을 사용하는 것으로 하되, 간단히 구멍탄 아궁으로 개조할 수 있게 한다.

불아궁의 종별, 아궁수 및 불목, 기타는 표 16010.2에 따르고 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 B종으로 한다.

표 16010.2  불아궁                                                                     (단위：mm)

종 별	구 분	A 종	B 종	C 종
부뚜막아궁	아 궁 수	3아궁	2아궁	1아궁
	아궁 크기	600×450	500×400	400×350
	불목 크기	700×600×600	600×450×450	500×400×400
함실 아궁	아 궁 수	1아궁	1아궁	1아궁
	아궁 크기	500×400	450×360	400×300
	불목 크기	600×500×500	500×400×400	400×300×300
	앞 자 리	600×450	500×400	450×360

(주) 아궁, 불목 및 아궁 앞자리 크기 등으로서 이 표에 따를 수 없을 때는 담당원과 협의하여 정할 수 있다.

나. 불아궁 축조

부뚜막 아궁 및 함실 아궁은 표 16010.2에 따른다.

다. 재아궁

재아궁 및 재받이의 크기는 불아궁 또는 불목 크기의 1/3∼1/5 정도로 한다.

재받이 바닥 및 재아궁 갓둘레는 벽돌 및 돌 등으로 축조하고, 필요에 따라 모르타르로 바른다.

라. 아궁철물

불아궁, 재아궁, 재거르개 및 굴뚝 청소 뚜껑 등은 표 16010.3에 따르고 그 지정이 없을 때는 B종으로 한다.

아궁 뚜껑(재아궁 뚜껑 및 굴뚝 청소 뚜껑 포함)은 정확한 위치에 모르타르로 견고하게 설치하고, 주위의 안팎은 빈틈이 없게 마감한다.

뚜껑은 여닫기가 잘 되고, 자연적으로 잘 닫혀 있게 설치한다. 재거르개는 견고하게 모르타르로 설치하고 주위는 밀실하게 마감한다.

표 16010.3  아궁철물

종 별	A 종	B 종	C 종
불 아 궁 뚜 껑	주 철 제	주 철 제	철 판 제
재 아 궁 뚜 껑	주 철 제	주 철 제	철 판 제
재 거 르 개	가락형 주철제	석쇠형 주철제	석쇠형 주철제
굴뚝 청소 뚜껑	주 철 제	주 철 제	벽 돌 사 용
아궁앞자리덮개	철 판 제	철 판 제	철 판 제

3.3.2 함실아궁

함실아궁은 방구들 속 불목에 불을 때거나, 구멍탄 연소통을 들이미는 것으로 한다.

함실아궁 크기 기타는 표 16010.2에 따르고, 종별의 지정이 없을 때에는 B종으로 한다.

함실아궁 앞자리는 돌 및 벽돌 등으로 축조한다. 그 공법은 이 시방서 16010.3.3.4(부뚜막)에 따른다.

아궁, 재아궁 및 재거르개 등의 철물 설치는 이 시방서 16010.3.3.1 “라”(아궁철물)에 따른다.

3.3.3 구멍탄 아궁

가. 연소통

연소통은 점토제, 도기제 및 주철제 또는 철판제로 하되 그 지정은 설계도면 또는 공사시방서에 따르고, 지정이 없을 때는 점토제로 하며, 크기는 표 16010.4의 B종으로 한다.

연소통의 공기유입구 마개는 연소통과 동일제로 한다. 연소통의 연소조절덮개는 주철제 또는 철판제로 하고, 연소통에 잘 맞으며, 열기의 유입이 잘 되는 형으로 제조한다.

연소통으로서 특허품을 쓸 때는 담당원의 승인을 받아 그 제조자의 책임시공으로 설치한다.

표 16010.4  연소통의 크기                                                              (단위 : mm)

종 별 구 분		A 종		B 종		C 종
		지름	높이	지름	높이	지름	높이
고정식 연소통		200	400 이상	200	300 이상	200	250 이상
이동식	들어내기식	200	350 이상	200	300 이상	200	250 이상
	들이밀기식	200	350 이상	200	300 이상	200	250 이상

나. 연소통의 설치

1) 형식의 선정

연소통은 부뚜막 또는 함실아궁 앞자리에 고정 설치하거나 또는 이동식으로 하되, 그 지정은 설계도면 또는 공사시방서에 따르고 그 지정이 없을 때에는 담당원과 협의하여 정하고, 함실아궁 내에 설치할 때는 이동식(들여밀기식)으로 한다.

2) 고정식

연소통을 고정 설치할 때의 연소통 상하는 진흙, 모르타르 및 내화점토 등으로 빈틈없이 마감하여 연기가 바깥으로 새어 나가지 않게 한다.

연소통에는 신선한 공기가 잘 유입될 수 있는 구멍을 내고 마개를 끼운다.

3) 이동식

이동식 연소통은 들어올리기법과 들이밀기법으로 하되, 그 지정은 설계도면 또는 공사시방서에 따르고, 그 지정이 없을 때에는, 담당원과 협의하여 정한다.

이동식 연소통을 쓸 때에는 구멍탄 아궁 및 불목을 연소통보다 50 mm 이상 크게 축조하여 연소통의 출입이 용이하게 한다.

함실아궁에 연소통을 들이미는 식으로 할 때는 불목 한가운데 놓이도록 불목의 크기를 정하고, 그 바닥은 롤러(연소통 밑 바퀴·재 긁어내기 등)에 파이지 않게 모르타르로 평탄히 바른다.

구멍탄 아궁 주위는 진흙, 내화점토 및 모르타르 등으로 빈틈없이 발라 내부의 열기가 바깥으로 새어나가지 않게 한다.

다. 연소조절덮개

연소조절덮개(연소통 덮개)는 연소통에 잘 맞고, 열기의 유도구는 열기, 연기 및 가스 등이 고래 안으로(또는 유도관) 유입이 잘 되는 구조로 한다.

라. 유도관

유도관은 토관, 시멘트관 및 철관 또는 주철관으로 하되, 그 지정은 설계도면 또는 공사시방서에 따르고, 그 지정이 없을 때에는 토관으로 한다.

유도관의 지름은 60∼90 mm, 길이는 400∼600 mm 정도의 것으로 하고, 사용하는 개수는 표 16010.5에 따르고, 지정이 없을 때에는 B종으로 한다.

표 16010.5  유도관의 사용개수

종 별	A 종	B 종	C 종
유도관의 수	5개	4개	3개

유도관은 연소조절덮개의 유도구에서 열기·연기·가스 등을 잘 빨아들일 수 있는 경사로 설치하고, 각 연소관 또는 각 구들고래에 고루 분배 및 유입되도록 거리 및 간격을 잡아 배치하며, 구들장 밑에 열기가 잘 닿도록 설치한다.

3.3.4 부뚜막

가. 부뚜막

부뚜막은 이 시방서 16010.3.1.6(불목)에 따라 축조하고, 특히 지정된 것은 그 내부에 내화벽돌을 내화점토로 축조한다. 부뚜막의 크기는 표 16010.6에 따르고 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 B종으로 한다. 다만, 구멍탄 크기의 종류에 따라 구멍탄 아궁이 및 연소통의 크기를 달리할 때에는 부뚜막의 크기를 변경시킬 수 있다.

부뚜막 위에는 지정된 솥에 맞도록 원형으로 솥을 거는 구멍을 내고, 부뚜막 윗면은 연기가 새어 나오지 않도록 솥의 전에 잘 맞고 솥 밑으로 불길이 잘 들게 축조한다.

표 16010.6  부뚜막의 치수                                                            (단위：mm)

종 별		A 종	B 종	C 종
부뚜막	높 이	600∼750	500∼600	500
	너 비	800∼900	750	600
	길 이	1500∼1800	1500	1200

나. 솥

솥의 크기는 표 16010.7에 따르고, 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 솥이나 그 설치는 별도 시공으로 한다.

표 16010.7  솥의 크기                                                                 (단위：mm)

종 별	A 종	B 종	C 종
지 름	750, 600	450, 400	350, 250

다. 부뚜막 바르기

부뚜막이 축조되고 아궁철물 등의 설치가 완료된 다음 부뚜막 표면은 이 시방서 16010.3.2.5(바름마무리)에 따라 모르타르 정벌바름을 한다. 모서리 및 구석 등은 필요에 따라 둥글게 모를 접고, 연기 및 가스 등의 유출이 없도록 평면지고 매끈하도록 쇠흙손으로 바른다. 부뚜막 내부는 매끈하게 원형으로 모르타르 또는 진흙으로 바른다.

3.3.5 보양 및 청소

구들을 놓고 바름질이 끝난 다음은 출입문을 막아 방바닥이나 부엌시설물 등이 손상되지 않도록 보양한다. 임시 구축물 등은 제거 및 정리하고, 방 및 부엌의 내외를 청소한다.

3.4 굴 뚝

3.4.1 일반사항

가. 적용범위

이 절은 주택 또는 소규모 건축물의 부뚜막 또는 온돌방의 굴뚝에 적용한다.

나. 재료

굴뚝 및 연도에 사용하는 재료는 내화, 내열 및 내구적인 것을 사용한다.

3.4.2 굴뚝기초 및 굴뚝대

가. 굴뚝기초

굴뚝기초는 설계도면 또는 공사시방서에 따르고 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때는 굴뚝기초의 너비를 굴뚝지름의 3배 정도로 하고, 그 두께는 기초의 너비의 1/3 정도로 한다. 기초의 깊이는 개자리 밑으로 하고, 동결의 우려가 있는 것은 지반에서 600∼900 mm 이상 묻히게 한다.

나. 굴뚝대

1) 굴뚝대는 콘크리트구조, 벽돌, 시멘트 블록 또는 돌쌓기로 하고, 굴뚝대의 높이는 지반면에서 450 mm 정도로 한다. 굴뚝대에는 연도에 연결되는 굴뚝개자리를 두고, 그 깊이는 연도 또는 구들개자리의 깊이 이상으로 하되, 그 안지름은 굴뚝지름의 1.5배 정도로 한다.

2) 굴뚝청소 뚜껑

굴뚝대에는 청소구멍을 내어 뚜껑을 설치한다. 뚜껑은 설계도면 또는 공사시방서에 따르고 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때에는 주철제 또는 굴뚝대의 마무리재와 동일 재료로 하고, 그 크기는 110×150 mm 이상으로 한다.

주철제로 할 때에는 견고하게 볼트로 조이고, 여닫기가 용이하게 한다. 뚜껑의 내·외면은 모두 녹막이도장을 하고 표면 마무리칠을 한다.

3) 굴뚝 배기구 및 굴뚝갓

굴뚝 상부에는 연기 및 가스의 배출구를 내고 굴뚝지붕 또는 굴뚝갓을 씌운다.

굴뚝 배기구의 위치 및 크기 등은 설계도면 또는 공사시방서에 따르고, 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때는 목조지붕면을 관통하는 굴뚝의 배기구 높이는 지붕면에서 600 mm 이상으로 하거나 담당원과 협의하여 정하고, 배기구의 면적은 굴뚝구멍의 단면적보다 크게 하는 것을 원칙으로 하며, 그 부근의 기류에 따라 내부 연기 및 가스가 역류되지 않고 잘 빠져나가게 한다.

3.4.3 연 도

가. 연도의 형상

연도는 될 수 있는 대로 직선으로 짧게 하고, 구들개자리에서 굴뚝에 직결하는 것을 원칙으로 한다.

나. 연도의 크기 및 접속부

연도의 크기(안지름) 및 길이 등은 굴뚝 및 방고래 및 개자리 등에 따라 정하고, 기밀성이 있고 견고하게 축조한다. 특히, 개자리 또는 굴뚝대와의 접촉부분은 균열이 생기지 않게 한다.

다. 연도의 기초

연도는 설계도면 또는 담당원의 지시에 따라 콘크리트 기초 위에 벽돌 및 블록 등을 모르타르로 축조하고, 표면은 모두 지하 150 mm 깊이까지 시멘트 모르타르로 감싸 바른다. 토관으로 축조하는 연도의 지름은 굴뚝지름의 1.5배 정도로 하고, 이음새 또는 다른 부분과의 접속부는 시멘트 모르타르로 사춤쳐 넣고 기밀하게 싸 바른다.

라. 연도가 가연부에 접근할 때

연도가 목부나 기타 가연 부분에 접근할 때에는 안전한 거리를 두거나, 내화재료로 축조하여 화재발생 또는 연기 및 가스가 유출될 염려가 없게 한다. 연도가 마루 밑이나 반침 밑을 통과할 때는 내화, 기밀, 내구 및 방습에 주의하여 축조한다.

3.4.4 벽붙임 굴뚝

가. 벽돌 및 시멘트 블록 굴뚝

굴뚝의 벽돌 및 블록쌓기는 벽체 쌓기와 동시에 물려 쌓고, 깔모르타르와 사춤 모르타르 등을 충분히 시공하여 기밀하게 쌓는다. 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때의 굴뚝 안지름의 치수는 150 mm 각을 표준으로 한다.

그 내부에 토관 또는 시멘트 등을 꽂아 넣을 때에는 수직으로 세워대고, 그 주위에는 시멘트 모르타르를 빈틈없이 사춤쳐 넣어 관의 이음을 기밀하게 한다. 또한, 굴뚝 속으로 시멘트 모르타르나 콘크리트 등이 떨어져 들어가지 않게 한다.

나. 관 굴뚝

굴뚝을 관으로 축조할 때는 오지토관 또는 시멘트관을 벽체에 물려 쌓고, 외부는 벽면 마무리와 같이 한다.

설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없을 때의 안지름은 150 mm 이상의 오지토관 또는 시멘트관으로 한다.

3.4.5 간이한 독립굴뚝

가. 간이한 독립굴뚝은 충분히 비나 바람에 견디고 자립할 수 있는 구조로 하거나 연결선 및 지선 등으로 보강한다. 굴뚝기초 및 굴뚝대는 설계도면 또는 공사시방서에 따르고, 이 시방서 16010.3.4.2(굴뚝기초 및 굴뚝대)에 준하여 시공한다.

나. 벽에 물려 쌓지 아니하는 관 및 굴뚝 등은 철근을 3개 이상 그 둘레에 세워대고, 토관의 이음새마다 직경 3.2 mm(#10) 철선 또는 띠쇠로 조이고, 기둥 벽체 또는 처마에 연결한다.

다. 시멘트관 굴뚝은 굴뚝대의 위치에 정확히 모르타르로 고정하고, 이음은 함석(#28)제의 이음띠(band：너비 120 mm)를 작은나사 4개 조임으로 한다. 필요할 때에는 이음띠 부분 또는 처마부분에 철사(#12 정도)로 건물에 연결한다. 상부에는 갓(콘크리트판 또는 함석)을 철제 테로 감아 튼튼하게 고정한다.

3.4.6 굴뚝과의 접속부

가. 반자속

반자 지붕 또는 마루를 통과하는 부분은 특히 기밀하게 축조하고, 연기나 가스의 유출이 없게 한다. 부근의 가연재와의 안전을 도모하도록 300 mm 이상의 거리를 두거나 내화재료를 사용하여 축조하고, 시멘트 모르타르로 바른다.

나. 지붕의 돌출부

굴뚝의 상부는 지붕면에서 최소 900 mm 이상 높게 돌출시키고, 굴뚝갓(굴뚝지붕)은 견고하게 고정시킨다. 굴뚝면에서는 지붕과 접속되는 부분에 물끊기를 만들어 쌓고 함석 감싸기 등으로 비아무림을 한다. 이때, 함석으로 감싸지는 굴뚝면은 미리 시멘트 모르타르 바름으로 시공하여 가스의 유출이 없게 하고, 또한 가스로 함석이 삭지 않도록 한다.

다. 구멍돌

벽면에 내는 굴뚝 구멍돌은 지정하는 치수로 만든 기성콘크리트 제품을 사용하고 벽돌이나 시멘트 블록벽 등에는 토관 또는 석면 시멘트관을 벽두께에 맞추어 잘라대고 쌓는다. 설계도면 또는 공사시방서에 별도의 지시가 없을 때의 실내 구멍돌 뚜껑은 함석으로 하고, 손잡이를 부착하여 시공한다.

16015 온수 온돌공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 시방서는 온수 온돌공사에 적용하는 것으로 바닥 슬래브 상부의 채움층 위에 방열관을 배관한 후 그 위에 시멘트 모르타르 등을 미장하여 방바닥을 구성하는 온돌 및 이와 같은 구조를 가진 온수패널(panel)을 말한다.

다만, 각종 배관 및 배관 보온공사는 제외한다.

나. 온수배관에서 실내로 방열하는 열의 흐름을 최대한 효율적으로 하는 부분에 대해 적용한다.

1.2 일반사항

가. 바탕이 결빙된 상태에서 작업해서는 안 되며, 모르타르에 결빙된 재료가 혼합되지 않도록 한다. 모르타르 시공 후에는 동해를 입지 않도록 해야 한다.

나. 혹서기에는 시멘트 모르타르 바름면에서 지나치게 수분이 증발되지 않도록 보양한다.

다. 인공 가열할 때는 양생되지 않은 시멘트 모르타르에 열이 집중되지 않도록 하고, 적절히 환기되도록 한다.

라. 실내부는 작업 중 주위의 기온이 5℃ 이상 유지되도록 한다.

마. 별도의 보양조치를 하지 않을 경우에는 시공 부위의 주위 기온이 5℃ 이상일 때 작업한다.

바. 보양 시의 온도조성은 외피 부분에 집중·주의하여 관리하여야 하며, 내주부의 열 흐름에 의해 주로 이루어져야 한다. 최고 최저온도계의 사용이 바람직하다.

1.3 관련 시방절

가. 온수 온돌공사와 관련이 있는 사항 중에서 이 시방서에 언급된 것 이외의 사항은 이 시방서 05000(콘크리트 공사)에 따르고, 미장재 및 그 공법은 이 시방서 15000(미장공사)에 따르며, 단열재 및 그 공법은 이 시방서 21010(단열공사)에 따른다.

나. 특수한 온수 온돌구조로서 이 시방서에 따르지 아니할 때는 설계도면 또는 공사시방서에 따르거나 이 시방서 01000(총칙)에 따라 담당원과 협의한다.

1.4 참조 표준

이 시방서에서 인용된 표준은 이 시방서의 일부를 구성한다. 년도 표시가 있는 경우에는 해당 년도의 표준을 적용하며, 년도 표시가 없는 경우에는 가장 최근 표준을 적용한다.

KS F 2560 콘크리트용 화학 혼화재

KS F 2562 콘크리트용 팽창재

KS L 5201 포틀랜드 시멘트

KS L 5201 건조 시멘트 모르타르

2. 자 재

2.1 재 료

2.1.1 단열 완충재

방바닥 하부에 설치하는 단열 완충재는 이 시방서 21010(단열공사)에 따른다.

2.1.2 경량기포 콘크리트

가. 시멘트

시멘트는 KS L 5201의 보통 포틀랜드 시멘트에 적합한 제품을 사용한다.

나. 기포제

기포제는 pH 6∼8로서 배관재를 부식시키는 성분이 포함되지 않아야 하며, 기포제 원액에 물을 희석한 후 고압력 압축기를 이용하여 제조된 기포는 시멘트 슬러리와 충분히 혼합되어 콘크리트 내에 균일하게 분포해야 하고, 기포가 일부에 몰리거나 파괴되지 않아야 한다.

다. 물

물은 품질에 영향을 주는 기름, 산, 유기불순물이 함유되지 않은 것을 사용한다.

라. 혼화재료

혼화재료는 콘크리트의 경화와 품질에 영향을 미치지 않는 재료로서, 당해 혼화재료로 제조한 경량기포 콘크리트가 열적 성능에 적합한 제품이어야 한다.

2.1.3 마감용 시멘트 모르타르

가. 시멘트

시멘트는 KS L 5201의 보통 포틀랜드 시멘트에 적합한 제품을 사용한다.

나. 모래

모래는 이물질이 적고 양생과 강도에 적합한 것으로 한다.

다. 물

물은 깨끗하고 유해한 양의 기름, 염분, 철분, 유황 유기물 및 유독물질이 포함되지 않아야 한다.

라. 팽창재

팽창재는 모르타르의 수축에 의한 균열을 방지하기 위해 사용하며, 품질 및 시험방법은 KS F 2562에 따른다.

마. 건조 시멘트 모르타르

건조 시멘트 모르타르의 품질은 KS L 5220에 따르되, 벌크 또는 포장상태의 제품을 사용한다.

바. 혼화제

배합수량의 감소를 위하여 혼화제를 사용할 수 있으며, 그 품질은 KS F 2560에 따른다.

사. 피막 양생재

모르타르 표면의 수분 증발에 의한 수축저감을 위해 피막 양생재를 사용할 수 있으며, 최종 마감재의 부착에 장애가 없어야 한다.

2.2 재료검사

모든 재료는 한국산업표준에 규정되어 있는 것은 그 규격에 적합한 것을 사용하고, 한국산업표준에 규정되어 있지 않은 재료는 미리 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받아 반입하되 즉시 검사를 받는다.

3. 시 공

3.1 단열 완충재 설치

3.1.1 바탕준비

단열 완충재가 바탕면과 틈새 없이 평활하게 설치되도록 바탕면의 요철이나 결함부를 손질하고 이물질이 없도록 청소한다.

3.1.2 단열 완충재 깔기

가. 단열 완충재는 슬래브 바닥면과 밀착시켜 깐다. 단열 완충재의 이음 부위는 밀착되도록 하고, 테이프를 붙여 틈새가 없도록 한다.

나. 1층의 경우에는 바닥면 전면에 폴리에틸렌 필름을 빈틈없이 깔고, 이음 부위는 접착테이프를 사용하여 100 mm 이상 겹쳐 잇는다.

다. 단열 완충재의 교점과 연결 부위에는 가로·세로 각각 900 mm 간격으로 상부에 고정판을 설치하고, 타카핀 또는 콘크리트 못으로 슬래브 바닥면에 밀착하여 고정시킨다.

라. 가능한 한 상향식의 온수 흐름상태를 유지하는 조건에서, 단열은 온도편차가 크게 발생하는 부위에 시공하도록 하고, 결로방지 및 에너지이용을 고려하여 적절한 재료 선택 및 내단열, 외단열, 중단열 공법을 적용한다.

3.2 경량기포 콘크리트 타설

3.2.1 바탕준비

바탕을 깨끗이 청소하고 주변 벽체에 경량기포 콘크리트 타설 높이를 먹매김하여 표시한 후, 단열 완충재의 고정상태를 확인한다.

3.2.2 배합 및 타설

가. 장비

혼합장비는 품질 확보를 위하여 원료를 일정하게 투입할 수 있는 성능을 갖는 펌프 등의 시스템이 장착되어 있어야 하며, 정량투입 여부를 확인하기 위한 유량계 및 유압계 등의 장치가 부착되어 있어야 한다.

압송펌프는 고층부의 시공에 충분한 펌프용량을 갖추어야 한다.

나. 배합

기포제 제조업자의 제품자료에 따라 소요 경량기포 콘크리트의 성능이 될 수 있도록 배합한다.

혼화재료를 사용하는 경우, 승인된 제조업자의 제품자료에 따라 일정한 배합이 확보될 수 있는 공장 배합재료를 사용하거나 현장혼합의 경우 정량 투입이 가능한 장치를 갖춘 배합장비를 사용하여야 한다.

다. 타설

배합된 경량기포 콘크리트는 1시간 이내에 시공하여야 한다.

경량기포 콘크리트의 타설마감면은 소요 높이에 맞추어 평활하게 고르기를 한다.

3.2.3 양 생

가. 경량 기포 콘크리트를 타설한 후 기온이 저하될 경우에는 동해를 입지 않도록 보양한다.

나. 경량 기포 콘크리트를 타설한 후 3일간은 충격이나 하중을 가해서는 안 되고, 상부 마감재의 시공은 경량 기포 콘크리트가 완전히 양생된 이후에 실시한다.

3.2.4 성능기준

가. 온돌 채움층용 경량 기포 콘크리트의 28일 압축강도는 0.8 N/mm² 이상이어야 한다.

나. 양생에 따른 균열, 처짐 등의 수축변형으로 구조체에 영향이 없어야 하며, 유해물질이나 유해가스의 발생이 없어야 한다.

3.3 마감 모르타르 바르기

3.3.1 배합 장치

현장배합 또는 현장에서 팽창재나 수축저감제가 투입되는 모르타르의 경우에는 시멘트, 모래, 팽창재 등의 분체와 물이 배합비에 따라 정량 투입되도록 하기 위한 제어장치가 부착된 장비를 우선적으로 이용해야 한다.

3.3.2 배합비

모르타르의 배합비는 소요강도를 얻을 수 있어야 하며, 팽창재 또는 수축저감제를 사용해야 한다. 이때 배합비는 제품 제조사에서 제시한 자료에 따른다.

3.3.3 모르타르 바르기

가. 온돌층 내부공사를 완전히 완료하고, 이를 확인한 후에 모르타르 바르기를 시작한다.

나. 모르타르 바르기 하루 전에 바탕층에 충분히 살수하여 모르타르의 수분이 하부로 이동하는 것을 방지하여야 한다.

다. 온돌바닥 모르타르 바르기의 미장마감 횟수는 최소 3회 이상으로 하며, 고름작업은 미장 횟수에 포함하지 않는다.

라. 온돌바닥 모르타르 바르기의 최종 미장은 미장기계나 쇠흙손을 사용하여 마감한다.

마. 각 미장 횟수별 시기는 표면에 물기가 걷힌 상태에서 하고, 흙손자국이 남지 않도록 한다.

3.4 보양 및 보수

가. 방바닥 마감 모르타르는 시공 후 최소 7일간 표면이 습윤한 상태가 유지되도록 양생조치를 하여야 하며, 최소 3일간은 통행을 제한하는 등의 보양을 하여야 한다.

나. 모르타르면에 폭 0.2 mm 이상의 잔금 또는 균열이 발생한 때는 시공 후 3개월 이상 경과한 시점에서 무기질 결합재에 수지가 첨가된 균열보수제를 사용하여 보수한다.

16020 조립식 온돌공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 이 시방서는 온수온돌 방열관을 배관하기 위한 조립식 온돌과 방열관 또는 전열선을 포함하는 패널유닛을 조립하여 방바닥을 구성하는 온돌로서 조립식 온돌공사에 적용한다. 다만, 각종 배관 및 배관 보온공사는 제외한다.

나. 조립식 온돌패널 재료의 적용범위는 65℃ 이하의 온수를 사용하여 바닥을 난방하는 KS G 3703에 따른다.

1.2 일반사항

이 시방서 16010 1.2(일반사항)에 따른다.

1.3 관련 시방절

가. 특수한 구조의 조립식 온돌로서 이 시방서에 따르지 아니할 때에는 설계도면 또는 공사시방서에 따르거나 이 시방서 01000(총칙)에 따라 담당원과 협의한다.

1.4 용어의 정의

온돌패널 : 방열관 또는 전열선을 포함하는 패널유닛을 조립하여 방바닥을 구성하는 온돌

조립식 온돌의 바닥패널 : 방열관을 설치하기 위한 상부판재와 차음·단열성능을 향상시키기 위하여 단열 완충재를 사용한 하부판재로 구성되는 조립식 바닥판

2. 자 재

2.1 하 중

수직 및 수평횡력에 내구성 있는 온수파이프 및 바닥재 연결과 지지구조물로 구성되어야 하며, 특히 온습도 변화에도 대응할 수 있어야 한다.

2.2 조립식 온수온돌의 온돌패널 재료

가. 방열판, 보강판, 모서리 덮개

KS D 3520, KS D 3528 또는 이와 동등 이상의 내식성 금속 재료로서 두께 0.6 mm 이상으로 한다.

나. 방열판 및 연결지관 연결소켓

KS D 5301로서 두께 0.5 mm 이상을 표준으로 하며, 기타 KS D 5578, 내식성 금속재료 KS D 3770에 따른다.

2.3 바닥패널 재료

가. 조립식 온돌의 바닥패널은 설계도면에서 모든 배관재를 사용할 수 있으며, 배관간격의 종류에는 200 mm, 230 mm, 250 mm가 있다.

나. 배관용 클립은 회곡되는 부분이 적절한 각도를 유지하도록 360° 회전이 가능해야 한다.

다. 조립식 온돌의 연결은 판이 분리되거나 위치가 변형되지 않는 견고한 연결구조이어야 한다.

라. 조립식 온돌은 마감 모르타르의 균열을 최소화할 수 있는 구조이어야 한다.

마. 차음·단열성능을 향상시키기 위해 사용되는 단열 완충재의 밀도는 25 kg/m³ 이상이어야 하며, 열전도율은 0.035 W/(ｍ·K) 이하이어야 한다.

바. 패널 상판은 내열시험에서 뒤틀림이나 현저한 변형이 없어야 한다.

2.4 재료검사

모든 재료는 한국산업표준에 규정되어 있는 것은 이에 적합한 것을 사용하고, 한국산업표준에 규정되어 있지 않은 재료는 미리 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받아 반입하되 즉시 검사를 받는다.

3. 시 공

3.1 온돌패널 시공

3.1.1 일반사항

가. 온돌패널의 표면은 매끈하고 사용상 해로울 결함이나 흠, 얼룩 등의 결점이 없도록 하며, 금속 재료의 외부 표면은 변색 및 녹 발생이 없도록 도장 또는 도금된 상태로 도장 두께는 20㎛ 이상, 도금 두께는 5㎛ 이상이 되도록 한다.

나. 설계도면 또는 공사시방서에 정한 바가 없는 경우에는 담당원과 협의하여 시공한다.

3.1.2 온돌패널의 준비

가. 온돌패널의 외형

온돌패널의 외형은 바르고 접한 등의 상태가 양호하며 전체적으로 균일하여야 한다.

온돌패널의 보강판 설치개수는 KS G 3703에서 규정하는 S1형인 경우 2개소 이상, S2형 및 S3형의 경우는 1개소 이상 설치하며 바닥판이 금속재인 경우는 예외로 한다.

나. 온돌패널 방열관 배관

온돌패널의 방열관 배관은 견고하게 배치하여 변형이 쉽게 발생하지 않는 구조로 하며, 온돌패널을 바닥에 나사로 고정시키기 위한 조립 나사못자리 홈을 방열판에 표시한다. 온돌패널에는 조립에 필요한 연결부품, 모서리 덮개, 나사 부품 등을 부속한다.

다. 온돌패널의 연결부

온돌패널의 연결부에 덮는 모서리 덮개는 원칙적으로 일반 공구로 설치할 수 있도록 한다.

3.1.3 시공 전 점검

온돌패널의 배열을 검토하고, 바닥의 수평 정도를 점검한다. 온수분배기와 보일러의 위치를 확인한다.

3.1.4 시공순서

가. 온돌패널의 설치

바닥에 각목을 설치하고 각목 위에 온돌패널을 올려놓고 패널과 패널의 사이는 열팽창을 고려하여 1∼2 mm를 띄우며, 방열관을 소켓을 사용하여 연결한다. 각목을 제거하여 온돌패널을 바닥에 바르게 위치한 후 평면도를 확인한다.

나. 온돌패널의 고정

온돌패널을 설치한 상태에서 고정위치에 직경 6 mm 콘크리트 드릴버트로 패널과 동시에 천공한다. 앵커볼트를 삽입한 후 나무 나사로 체결하고, 온돌패널 간의 수평은 0.5 mm 이내로 조정한다.

다. 온돌패널의 주변 마감재 설치

우레탄보드, 합판 등으로 패널이 깔려 있지 않는 곳은 패널과 동일한 높이로 주변 마감한다. 패널 주변 마감재의 수평은 최대 0.5 mm 이내로 한다. 설치 이후에 발생하는 간격 또는 고정나사 머리에는 충전재를 채우고 플라스틱 주걱으로 긁어낸다.

라. 수압시험

누수검사는 KS G 3703의 요건을 충족하거나 시험압력 3Pa 상태에서 1시간 동안 방치하여 방치시간 내에 압력하강이 0.2Pa 이하로 유지되어야 하고 배관접속 부위에 누수를 확인한다.

마. 시운전

난방배관이 종료되면 시운전을 실시하여 난방효과를 확인한다. 난방보일러를 운전하여 각 배관의 공기 뽑기를 실시한다. 각 배관에 공기가 완전히 제거될 때까지 배관 내부의 공기를 제거하며, 각 배관의 공기제거 작업이 종료되면 전 배관을 동시에 운전하여 난방효과를 확인한다.

바. 최종 마무리

모서리 덮개를 씌우고, 모서리 덮개를 온돌패널 고장작업과 같은 방법으로 앵커로 바닥에 고정한다.

작업장 주변을 정리하고 표면마감재로 마감한다.

3.2 바닥패널의 시공

가. 조립식 온돌의 바닥패널을 보관할 때는 직사광선을 피하고, 우천시에는 실내에 보관하거나 천막 등으로 덮는다.

나. 조립식 온돌을 시공하기 위해 구조체 바닥콘크리트 타설시 바닥을 ±10 mm 정도로 평활하게 시공해야 한다.

다. 바탕면에 요철이 있을 때에는 별도로 석분이나 모래 등으로 수평고름작업을 한다.

라. 깨끗이 정리된 바닥면 위에 조립식 온돌 바닥패널을 벽면에서부터 시작하여 바닥면에 잘 밀착시킨다.

마. 조립식 온돌을 1실에서 잘라낸 부분은 2실에서 다시 가장 먼저 연결하고, 잘라지지 않은 바닥패널을 ‘라’에서와 같은 방법으로 시공한다.

바. 설계도서에 명시된 방열관을 조립식 온돌의 바닥패널의 상판에 끼워 배관한다.

사. 마감 모르타르를 충분한 두께로 하여 수평이 되게 미장 마감한다.

아. 누수부분이 발생하지 않도록 온수파이프의 연결부분 및 지지구조물에서 수직 및 횡력에 대한 내구성을 유지하여야 하며, 온습도의 변화에 대해서도 대응할 수 있어야 한다.